■ 중국ㆍ인도네시아 및 대만산 스테인리스강 평판압연에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙 [별표 1]

덤핑방지관세 부과대상에서 제외되는 물품(제2조 단서 관련)

1. 미국재료시험협회(American Society for Testing Materials) 규격 S31254 및 N08367 강종의 제품

2. 니켈계(니켈을 함유하며, 다른 원소의 포함 여부는 상관없다)고 니켈 함유량이 6% 미만이며 망간 함유량이 3% 이상인 200계 제품(「관세법 시행령」제98조제1항에 따른 관세ㆍ통계통합품목분류표 번호 제7219.12.1010호, 제7219.13.1010호, 제7219.14.1010호, 제7219.22.1010호, 제7219.23.1010호, 제7219.24.1010호, 제7219.31.1010호, 제7219.32.1010호, 제7219.33.1010호, 제7219.34.1010호, 제7219.35.1010호, 제7219.90.1010호, 제7220.11.1010호, 제7220.12.1010호, 제7220.20.1010호 또는 제7220.90.1010호에 해당하는 것을 말한다)

3. 폭이 2,000밀리미터(mm) 이상인 열간압연 제품

4. 316 또는 316L 강종으로 두께가 3.0밀리미터(mm) 이상 4.0밀리미터(mm) 이하면서 폭 1,524밀리미터(mm) 이상인 열간압연 제품

5. 중국국가표준(GB) 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 6Cr13 강종으로 두께 3밀리미터(mm) 이하면서 폭 400밀리미터(mm) 이하인 경도 HV 250 이상 350 이하의 제품

6. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 제품

가. 탄소(C) 함유량이 전체 중량의 0.015% 이하일 것

나. 규소(Si) 함유량이 전체 중량의 0.3% 이상 0.6% 이하일 것

다. 망간(Mn) 함유량이 전체 중량의 0.9% 이상 1.3% 이하일 것

라. 인(P) 함유량이 전체 중량의 0.013% 이하일 것

마. 황(S) 함유량이 전체 중량의 0.005% 이하일 것

바. 니켈(Ni) 함유량이 전체 중량의 10.0% 이상 11.5% 이하일 것

사. 크로뮴(Cr) 함유량이 전체 중량의 18.0% 이상 19.5% 이하일 것

아. 몰리브덴(Mo) 함유량이 전체 중량의 0.3% 이하일 것

자. 구리(Cu) 함유량이 전체 중량의 0.01% 이하일 것

차. 질소(N) 함유량이 전체 중량의 0.025% 이하일 것

카. 두께가 0.34밀리미터(mm) 이상 0.36밀리미터(mm) 이하일 것